ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ РЕЗИН

1 КЛАСС – РЕКОМЕНДОВАНО, ПРИГОДЕН ( увеличение объема меньше 10%)

2 КЛАСС – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ПРИГОДЕН (увеличение объема от 10 до 30 %)

3 КЛАСС – НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ (увеличение объема от 30 до 60%)

4 КЛАСС – ПРИМЕНЕНИЕ НЕДОПУСТИМО (увеличение объема более 60%)

|  | Конц-я | t°C | NR | SBR | EPDM | NBR | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА | 10 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА | 65 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| АКРИЛОНИТРИЛ, НИТРИЛ АКРИЛОВАЯ К-ТА |  | 50 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| АММИАК |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| АНИЛИН |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| АНИЛИН |  | 100 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| АСФАЛЬТ |  | 100 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| АЦЕЛИТЕН |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |
| АЦЕТАЛЬДЕГИД, УКСУСНЫЙ АЛЬДЕГИД |  |  | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| АЦЕТОН |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| АЦЕТОФЕНОН, МЕТИЛФЕНИЛКЕТОН |  |  | 3 | 4 | 1 | 4 |  |
| БЕНЗОЛ |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| БИКАРБОНАТ НАТРИЯ, УГЛЕКИСЛЫЙ НАТРИЙ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БУТАДИЕН |  |  |  |  |  | 4 |  |
| ВИННАЯ КИСЛОТА | 10 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ВОДОРОД |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| ГЕКСАН |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ, ГАШЁННАЯ ИЗВЕСТЬ |  | 100 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |
| ГИПОХЛОРИД НАТРИЯ, ХЛОРНОВАТИСТОКИСЛЫЙ НАТРИЙ | 10 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ГЛИЦЕРИН |  | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ДЕОИНИЗИРОВАННАЯ ВОДА |  | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ДИБУТИЛФТАЛАТ |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| ДИНИТРОТОЛУОЛ |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
| ДИОКСИД УГЛЕРОДА, УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ |  | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ДИЭТИЛСЕБАЦИНАТ, ЭФИР ДИЭТИЛСЕБАЦИНОВОЙ К-ТЫ |  |  | 4 |  | 2 | 4 | 4 |
| ДУБИЛЬНАЯ КИСЛОТА |  |  | 1 | 3 |  | 2 | 2 |
| ЖИВОТНЫЙ ЖИР |  | 50 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| ЖИДКИЙ БУТАН |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| КАСТОРОВОЕ МАСЛО |  | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| КЕРОСИН |  | 70 | 4 | 4 |  | 1 | 4 |
| КИСЛОРОД |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| КОКОСОВОЕ МАСЛО |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |
| ЛЕГРОИН |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| ЛИМОННАЯ КИСЛОТА |  | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МАЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 3 |
| МАСЛО |  | 100 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| МАСЛО ASTM I OIL |  | 100 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| МАСЛО ASTM II OIL |  | 100 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| МАСЛО ASTM III OIL |  | 100 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| МАСЛО ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ |  |  | 4 |  | 2 | 1 | 2 |
| МЕТАНОЛ, МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ |  | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| МЕТИЛЭТИЛКЕТОН |  |  | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| МОЛОКО |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |
| МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА |  | 70 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА |  | 70 |  |  |  | 3 | 3 |
| НАФТЕНОВАЯ КИСЛОТА |  |  |  |  |  | 1 |  |
| НИТРОБЕНЗОЛ |  | 50 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| НИТРОМЕТАН |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| НИТРОПРОПАН |  |  | 3 | 3 | 1 | 4 |  |
| НИТРОЭТАН |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| ОЗОН |  | 40 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| ОЛИВКОВОЕ МАСЛО |  | 50 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ПАЛЬМИТИНОВАЯ КИСЛОТА |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ | 25 | 70 | 4 |  | 4 |  | 2 |
| ПРОПАН |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 2 |
| РТУТЬ |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 1 |
| СЕРА |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| СЕРНИСТАЯ КИСЛОТА |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| СЕРОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА, СЕРНАЯ | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| СЕРОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА, СЕРНАЯ | 20 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| СЕРОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА, СЕРНАЯ | 25 | 100 | 1 | 1 |  | 4 | 1 |
| СЕРОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА, СЕРНАЯ | 50 | 100 | 1 | 1 |  | 4 | 1 |
| СЕРОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА, СЕРНАЯ | 60 | 100 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |
| СЕРОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА, СЕРНАЯ | 75 | 100 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| СЕРОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА, СЕРНАЯ | 96 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| СКИПИДАР |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 3 |
| СОДА, БИКАРБОНАТ НАТРИЯ | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА |  | 70 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| СТИРОЛ |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ТЕТРАЭТИЛСВИНЕЦ |  |  |  |  | 4 |  | 2 |
| ТОЛУОЛ |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ТОПЛИВО, ГОРЮЧЕЕ А (ИЗООКТАН 100%) |  |  | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| ТОПЛИВО, ГОРЮЧЕЕ Б (ИЗООКТАН 70%, ТОЛУОЛ 30%) |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| ТОПЛИВО, ГОРЮЧЕЕ метанол или этанол |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ТОПЛИВО, ГОРЮЧЕЕ С (ИЗООКТАН 50%, ТОЛУОЛ 50%) |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| ТРИХЛОРЭТИЛ |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| УКСУСНАЯ КИСЛОТА | 10 | 50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| УКСУСНАЯ КИСЛОТА | 50 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| УКСУСНАЯ КИСЛОТА | 25 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| УКСУСНАЯ КИСЛОТА | 100 | 70 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ФОРМАЛЬДЕГИД, МУРАВЬИНЫЙ АЛЬДЕГИД | 40 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| ФОРМАЛЬДЕГИД, МУРАВЬИНЫЙ АЛЬДЕГИД | 40 | 70 |  |  |  | 4 |  |
| ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА | 60 | 50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| ФРЕОН 11, ХЛАДАГЕНТ |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| ФРЕОН 113, ХЛАДАГЕНТ |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| ФРЕОН 114, ХЛАДАГЕНТ |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| ФРЕОН 12, ХЛАДАГЕНТ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ФРЕОН 21, ХЛАДАГЕНТ |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ФРЕОН 22, ХЛАДАГЕНТ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ФТОР ЖИДКИЙ |  |  |  |  |  |  | 4 |
| ФТОРБЕНЗОЛ |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ФУРФУРАЛЬ, ФУРФУРОЛ |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| ХЛОПКОВОЕ МАСЛО |  | 70 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| ХЛОР ВЛАЖНЫЙ |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ХЛОР СУХОЙ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| ХЛОРАЦЕТОН |  |  |  |  | 1 | 4 | 3 |
| ХЛОРБЕНЗОЛ |  | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ХЛОРНОВАТИСТАЯ КИСЛОТА |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| ХЛОРОПРЕН |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ХЛОРОФОРМ |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ХЛОРУКСУСНАЯ КИСЛОТА |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ХРОМОВАЯ КИСЛОТА | 40 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ЦИКЛОГЕКСАН, ГЕКСАМЕТИЛЕН, ГЕКСАГИДРОБЕНЗОЛ |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| ЭПИХЛОРГИДРИН |  | 50 |  |  | 2 | 4 | 4 |
| ЭТАНОЛ, ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ |  | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

0 - не стоек

1 - плохая

2 - ниже средней

3 - средняя

4 - хорошая

5 - отличная

6 - превосходная

|  |  | NR | NBR | EPDM | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические свойства | Растяжение | 6 | 4 | 3 | 5 |
|  | Раздир, разрыв | 5 | 2 | 3 | 3 |
|  | Истирание | 6 | 4 | 5 | 4 |
|  | Сжатие | 5 | 4 | 4 | 3 |
|  | Эластичность | 6 | 2 | 4 | 5 |
|  | Изгибание | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Сопротивление старению | Окисление | 2 | 3 | 6 | 5 |
|  | Свет | 1 | 2 | 5 | 5 |
|  | Озон | 0 | 1 | 6 | 4 |
|  | Сухой воздух | 1 | 3 | 5 | 3 |
|  | Холод | 6 | 1 | 6 | 1 |
|  | Сопрот. возгоранию | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Стойкость к маслам, топливу и хим. элементам | Минеральные масла | 0 | 5 | 0 | 4 |
|  | Растительные масла | 2 | 6 | 4 | 4 |
|  | Алифатические углеводороды | 0 | 5 | 0 | 4 |
|  | Ароматические углеводороды | 0 | 3 | 0 | 1 |
|  | Хлорированные углеводороды | 0 | 2 | 0 | 1 |
|  | Внешние кетоны | 4 | 0 | 6 | 2 |
|  | Вода | 4 | 3 | 5 | 4 |
|  | Растворенные кислоты | 4 | 3 | 6 | 5 |
|  | Сильные кислоты | 3 | 2 | 6 | 3 |